附件1  

采购需求

一、采购范围（清单）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	含税单价限价
（元/米）
	报价
含税单价（元/米）
	发票税率
	备注

	1
	医用阻燃窗帘
	以实际测量及验收数量为准

	米
	55
	
	
	
供应商进行单价报价，最终金额以实际测量为准（单价中已包含但不限于人工费、安装费、运输费等所有费用）。此价格为含税价，供应商报价时需写明不含税金额、含税金额、税率。


	2
	医用阻燃隔帘
	
	米
	45
	
	
	

	3
	医用窗帘轨道
	
	米
	35
	
	
	


 说明：单价包含但不限于：材料费、生产加工费、运输费（含卸至采购人指定地点）、安装费（含辅材如螺丝、膨胀管等）、损耗费、税费（明确税率）、质保期内的售后服务费等所有费用，为‘一价全包’价格。
二、具体参数及性能指标
（一）医用阻燃窗帘
布料要求1.纤维成分为 100%聚酯纤维； 2.单位面积质量 ≥300g/㎡； 3.织物密度：经向 ≥600根/10cm， 纬向≥300根 /10cm； 4.厚度≥0.60mm； 5.耐磨性＞10000 次； 6.断裂强力：经向 ≥1500N，纬向≥ 1400N； 7.撕破强力：经向 ≥50N，纬向≥ 50N； 8.顶破强力≥ 2200N； 9.色牢度≥4级 （包括：耐水洗、 耐酸汗渍、耐碱汗 渍、耐干摩擦、耐 湿摩擦、耐热压、 耐皂洗、耐干洗等 色牢度），耐光照 色牢度≥6级，耐 热压色牢度(150 ℃)≥4级； 10.水洗尺寸变化 率：经纬向-4%～ +3%； 11.干洗尺寸变化 率：经纬向-4%～ +3%； 12.耐汽蒸尺寸变 化率：经纬向-4% ～+3%； 13.水洗后外观： 色差＜6级； 14.起毛起球≥4 级； 15.洗后扭曲率≤ 0.5%； 16.悬垂性：≥ 60%； 17.遮光率：≥ 80%，根据使用区 域不一样，遮光需 求不一样； 18.防紫外线性 能：UPF紫外线防 护系数≥50，UVA 平均透射比＜5%。
   抗菌防霉要求：金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥ 80%，铜绿假单胞菌≥90%；巴西曲霉、球毛壳、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉5种霉菌均≤1级。
阻燃要求：符合标准GB 20286-2006《公共 场所阻燃制品及 组件燃烧性能要 求和标识》(织物 阻燃1级)的技 术要求，氧指数≥ 32%，续燃时间≤ 5s，阴燃时间≤ 5s，损毁长度≤ 150mm，燃烧滴落 物：未引起脱脂棉 燃烧或阴燃，烟密 度等级≤15，产烟 毒性等级不低于 ZA2。
绿色环保要求：1.甲醛含量≤ 30mg/kg； 2.PH值4.0～ 9.0； 3.无异味； 4.可分解致癌芳 香胺染料（24种）≤20mg/kg， 5.重金属总铅 （Pb）≤ 0.5mg/kg，重金属 总镉（Cd）≤ 0.5mg/kg，可萃取 重金属含量（镉、 铅、砷、铜、汞、 钴、镍、铬、锑、 六价铬）≤ 1mg/kg； 6.无致敏染料； 7.无致癌染料。
制作工艺：颜色及花纹 1.褶皱比例为1:1.8；顶部卷边双层≥ 10cm，底部卷边双层≥10cm，左右卷边各≥3cm；制作工艺精细，缝纫线路笔直；窗帘所需 布头带：衬带为白 色有纺布，材质聚酯纤维。挂钩采用不锈钢S型挂钩，成品无线头无污物，高温定型；缝制针距均匀牢固 表面平整每10cm 不少于30针；门诊诊室高度离地面5-30cm（落于石材上，以采购方实际测量及现场情况为准），住院部窗帘台面均落于飘窗上，每幅布帘均含固定绑带具体尺寸以实际要求为准。 2.颜色及花纹：根据采购人需求提供。
（二）医用阻燃隔帘
布料要求：1.纤维成分为 100%聚酯纤维； 2.单位面积质量 （网格除外）≥ 250g/㎡； 3.织物密度：经向 ≥140根/10cm， 纬向≥120根 /10cm； 4.网孔高度50cm-80cm； 5.厚度≥0.7mm； 6.耐磨性＞10000 次； 7.断裂强力：经向 ≥1400N，纬向≥ 1400N； 8.撕破强力：经向 ≥50N，纬向≥ 50N； 9.顶破强力≥ 1200N； 10.耐水色牢度： 变色≥4级，沾色 ≥4级；耐干洗色 牢度：≥4级；耐 热压色牢度(150 ℃)：≥4级； 11.水洗尺寸变化 率：经纬向-4%～ +3%； 12.干洗尺寸变化 率：经纬向-4%～ +3%； 13.耐汽蒸尺寸变 化率：经纬向-4% ～+3%； 14.起毛起球≥4 级； 15.耐黄变≥4级； 16.悬垂性：≥ 60%； 17.遮光率：≥ 70%。
抗菌防霉要求：金黄色葡萄球 菌≥90%，大肠杆 菌≥90%，白色念 珠菌≥80%，肺炎 克雷伯氏菌≥ 80%，铜绿假单胞 菌≥90%；巴西曲 霉、球毛壳、绳状 青霉、绿色木霉、 出芽短梗霉，5种 霉菌均≤1级。
阻燃要求：符合标准GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要 求和标识》(织物 阻燃1级)的技 术要求，氧指数≥ 32%，续燃时间≤ 5s，阴燃时间≤ 5s，损毁长度≤ 150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉 燃烧或阴燃，烟密 度等级≤15，产烟 毒性等级不低于ZA2。
绿色环保要求：1.甲醛含量≤ 30mg/kg； 2.PH值4.0～ 9.0；3.可分解致癌芳 香胺染料未检出； 4.可萃取重金属含量（镉、铅、砷、铜、汞、钴、镍、铬、六价铬）≤ 1mg/kg，重金属总铅（Pb）、重金属总镉（Cd）≤ 1mg/kg； 5.无致敏染料 6.无致癌染料。
工艺制作要求 1.褶皱比例为1:1.8；顶部卷边双层≥10cm， 底部卷边双层≥ 10cm，左右卷边各 ≥3cm；制作工艺精细，缝纫线路笔直；窗帘所需布头带：衬带为白色有纺布，材质聚酯纤维。挂钩采用不锈 钢S型挂钩，成品 无线头无污物，高温定型；缝制针距均匀牢固表面平 整每10cm不少于 30针；高度离地 面5-15cm，每幅围帘均含固定绑带。具体尺寸以实际要求为准。 2.颜色及花纹：根据采购人需求提供。
（三）医用窗帘轨道
材质要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格 检测报告复印件） 
轨道材质：铝合金；外观表面涂层均匀，无皱纹、裂 纹、鼓泡、流痕、 发粘、划伤等影响使用的可视缺陷； 
力学性能：规定非比例延伸强度 Rp0.2≥ 180N/mm2，抗拉强 度Rm≥200N/mm2， 断后伸长率A50mm ≥8%；维氏硬度≥ 58HV； 
盐雾试验：进行 中性盐雾试验后， 按照GB/T 6461-2002标准外 观评级RA＞9级， 耐碱性：经耐碱性 试验后，保护等级 ≥10级； 
化学成分：Mg： 0.4-0.9%；Si： 0.2-0.6%；Fe≤ 0.35%；Mn≤0.1%； Cu≤0.1%；Zn≤ 0.1%；Cr≤0.1%； Ti≤0.1%。 5.规格尺寸要求： 轨道高度≥23mm ×宽度≥33mm，壁厚≥1.6mm，轨道槽宽≥21mm。安装码宽度≥25mm，长 度≥76mm，整体厚 度≥12.5mm，壁厚 ≥1.4mm；安装码 固定孔3个。轨道内衬加强筋4根， 加强筋宽度≥ 6mm，厚度≥ 0.9mm。轨道重量 ≥560g/m，轨道承 重≥40kg，走珠滑轮承重≥8kg，安装码承重≥15kg，单个吊轮承重能 力≥6kg。漆膜硬 度≥2H，漆膜附着力≥0级。 
不锈钢挂钩 技术参数：（提供第三方检测机构（具有检测资质） 出具的合格检测 报告复印件） 1.材质为不锈钢， 连接间部分为 ABS，吊轮金属环采用304不锈钢；. 化学成分含量：C ≤0.08%，S≤ 0.03%，P≤ 0.045%，Mn≤ 2.0%，Si≤1.00%， Cr： 18.00%~20.00%，Ni： 8.00%~11.00%。 
安装要求 1.轨道每米不低于8个走珠，每隔 70cm（±5%）位置 1个安装码。
四、质量要求
（一）医用阻燃窗帘、医用阻燃隔帘、医用窗帘轨道
1、质保期：自竣工验收合格之日起质保三年，包含窗帘轨道等配件物品。质保期限按国家规定执行，质保期内免费上门服务。在质保期内，同一物品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号、同工艺产品（与采购文件、响应文件、合同内规定的产品完全一致），并对产品质量实行 “三包”服务。供应商应具有可靠的供货实力，并具有专业维修队伍。在接到用户维修请求后2小时内响应，12小时内到场维修，故障修复时间不超过48小时；同时承诺在窗帘使用期间，因窗帘、隔帘起火导致火灾，造成的损失和法律责任全部由生产厂家和供应商承担。（提供承诺函）。
2、凡属产品质量问题（人为损坏除外）予以维修，无法维修的予以更换，并承担修理调换费用，在3天内将新更换的产品送至采购人指定地点。
3、技术参数中所有要求均需提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件并加盖公章（工艺制作类、安装要求类做验收检验，不出具相关检测报告）。
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