[bookmark: _Toc96702571]第三章  采购人要求
一、项目概述
德阳昊华清平磷矿有限公司因生产需要，需采购复合土工膜2万㎡、HDPE土工膜3万㎡。
二、采购数量及技术参数要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1、复合土工膜:2万㎡。按GB/T 17642-2008《复合土工膜》国家标准执行：
规格型号:灰布黑膜，一布一膜
厚度（SN/PE）：200g/0.2mm*6m*50m；
[bookmark: _GoBack]宽幅偏差（%）：-1.0；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]（纵、横向）断裂强度（KN/m）：≥5；
（纵、横向）断裂伸长率（%）：30-100；
（纵、横向）撕破强力（KN）：≥0.15；
CBR顶破强力（KN）：≥1.1；
剥离强度（N/cm）：≥6；
耐静水压（Mpa）：≥0.4-0.6。
2、HDPE土工膜:3万㎡。按GB/T 17643-2011（GH-2S型）《环保双光面高密度聚乙烯土工膜》国家标准执行：
厚度：1.0mm*8m*50m；
密度（g/cm3）：≥0.940；
（纵、横向）拉伸屈服强度（N/mm）：≥15；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]（纵、横向）拉伸断裂强度（N/mm）：≥27；
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[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]（纵、横向）断裂伸长率（%）：≥700；
（纵、横向）直角撕裂负荷（N）：≥125；
抗穿刺强度（N）：≥320；
（切口恒载拉伸法）拉伸负荷应力开裂（h）：≥300；
碳黑含量（%）：2.0-3.0‘
碳黑分散度（级）：10个数据中3级不大于1个，4级、5级不允许；
氧化诱导时间（OIT）（Min）：常压氧化诱导时间≥100；
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]85℃热老化（90d后常压OIT保留率）（%）：≥55；
紫外线照射（1600h后OIT保留率）（%）：≥50；
-70℃低温冲击脆化性能（℃）：通过；
水蒸气渗透系数（g.cm/cm2.S.Pa）：≤1.0*10-13；
尺寸稳定性（%）：±2。
三、商务要求
1、交货地点：德阳市绵竹市德阳昊华清平磷矿有限公司磷铵分厂。
2、交货期：合同签订后6个月内有效，具体供货时间为中标人接到招标人分批供货通知后供货。
★3、付款进度及方式：
3.1付款进度：每批产品经招标人验收合格后30日内支付该批货款，按招标人要求分批供货，最终结算以实际送货数量为准。
3.2付款方式：银行电子承兑汇票。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]（注：采购人每次付款前，供应商应按13%税率提供全额、合法有效的增值税专用发票。）
4、投标人应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 
★5、质保期及售后服务
（1）质保期为验收合格后12个月。
（2）质保期内由于产品自身质量问题导致无法正常使用，供应商技术服务人员在接到采购人通知24小时内到现场处置。
四、关于验收
验收标准：按谈判文件要求、中标单位的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。
五、违约责任
1、中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。
2、中标人应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若中标人瑕疵履行采购合同，采购人有权向中标人要求赔偿违约金（金额以采购合同约定为准），若造成相关损失的，采购人有权要求中标人承担所有赔偿责任。
注：本章带“★”号条款为实质性要求，投标人若未满足的（实质性要求不允许偏离），将被视为无效投标。
